ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

福建省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

包装用热塑性聚氨酯弹性体（TPU）

通用技术条件点击此处添加标准名称

Versatile technical for wrapping thermoplastic polyurethane elastomer (TPU)

2017 - 3 - 21发布

2017 - 3 - 25实施

福建省质量技术监督局   发布

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　分类、规格和标记	1

3.1　分类	1

3.2　规格	1

3.3　标记	1

4　技术要求	2

4.1　尺寸偏差	2

4.2　每卷接头数和最短段长	2

4.3　外观	2

4.4　理化性能	2

5　试验方法	3

5.1　试验条件	3

5.2　长度和宽度的测定	3

5.3　每卷接头数和最短段长	3

5.4　厚度	3

5.5　外观	3

5.6　理化性能	4

5.6.1　拉伸强度	4

5.6.2　撕裂强力	4

5.6.3　层间粘合强度	4

5.6.4　抗穿刺力	4

5.6.5　防霉等级	4

5.6.6　耐折性	4

5.6.7　低温弯曲性	4

5.6.8　热老化性	4

5.6.9　耐水性	4

6　检验规则	4

6.1　检验方式	4

6.1.1　出厂检验	4

6.1.2　型式检验	4

6.2　抽样	5

6.2.1　合格项的判定	5

6.2.2　合格批的判定	5

7　标志、包装、运输和贮存	5

7.1　标志	5

7.2　包装	5

7.3　运输	5

7.4　贮存	5

前  言

包装用热塑性聚氨酯弹性体（TPU）材料，是一种新型的环保材料，具有杰出的环保性能，可通过食品级认证；具有优异的耐温性，使用温度范围为-50~+80℃；优异的耐磨性、耐油性、耐水性、防霉抗菌、拉伸强度、撕裂强度、剥离强度、耐穿刺等特性；适应高频焊接、高温焊接、黏胶、针车等加工工艺，可广泛应用于户外冰包、防水包、化妆包、日用品袋、便携式气袋等。

包装用热塑性聚氨酯弹性体（TPU）材料目前尚未有相应的国家标准、行业标准，为规范产品生产，控制产品质量，特制定本标准。

本标准按GB/T 1.1-2009给出的《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规则编写。

本标准由福建塑料标准委员会提出。

本标准起草单位：福州大学 福建恩迈特新材料有限公司 福建省长乐市伊纺达针纺有限公司 福建宸琦新材料科技有限公司 福建宸琦检测技术有限公司。

本标准主要起草人：郑玉婴、邓中文、陈金恩、王振祥、王光艳、林卓哲。

包装用热塑性聚氨酯弹性体（TPU）通用技术条件

- 范围

本标准适用于以尼龙或涤纶纤维为增强材料，两面覆以热塑性聚氨酯弹性体（TPU）经流延贴合工艺生产的包袋材料，可在环境为-50℃~+80℃中作为户外冰包、防水包、化妆包、日用品袋、便携式气袋等产品，包括增强Ⅰ型和增强Ⅱ型。

本标准规定了包装用热塑性聚氨酯弹性体（TPU）材料的分类、规格和标记，技术要求，试验方法，检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24133-2009       橡胶或塑料涂覆织物 调节和试验的标准环境

HG/T 3050.1~3-2001    橡胶涂覆织物整卷性能的测定

HG/T 2580             橡胶或塑料涂覆织物拉伸强度和拉断伸长率的测定

HG/T 2581             橡胶或塑料涂覆织物耐撕裂性能的测定

HG/T 3052             橡胶或塑料涂覆织物涂覆层粘合强度的测定

GJB 3330              军用橡胶油料容器系列试验方法

GJB 150.10A           军用装备实验室环境试验方法 第10部分：霉菌试验

DIN 53359             人造革和类似片材的检验 弯曲破裂试验

GB/T 18426-2001       橡胶或塑料涂覆织物低温弯曲试验

GB/T 3512-2001        橡胶热空气老化试验方法

- 分类、规格和标记

  - 分类

产品分为尼龙增强Ⅰ型、涤纶增强Ⅱ型，分别具有不同的理化性能和应用要求，其中增强Ⅰ型的增强材料尼龙纤维分为420D和840D，增强Ⅱ型的增强材料涤纶纤维分为600D和900D。

  - 规格

卷材长度规格：50m、100m。

卷材宽度规格：1450mm、1720mm。

厚度规格：0.40mm、0.50mm、0.60mm、0.70mm。

特殊规格可由供需双方商定。

  - 标记

按卷材名称、类型、纤维材质、纤维丹尼数、厚度、宽度、长度和标准顺序标记。

示例：

长度50m、宽度1450mm、厚度0.50mm、增强Ⅱ型涤纶900D热塑性聚氨酯弹性体（TPU）包袋材料标记为：

TPUⅡ型涤纶900D 0.50/1450/50 标准号XXXXX。

- 技术要求

  - 尺寸偏差

卷材的长度、宽度不小于标称值的99.5 %。

厚度偏差范围为±0.02mm，特殊规格可由供需双方商定。

  - 每卷接头数和最短段长

每卷接头数和最短段长应符合表1规定。

表1 每卷接头数和最短段长

| 每卷长度，m | 每卷接头数，个 |  | 最短段长，m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 |
| 100 | 0 | 1 | — | 30 |
| 50 | 0 | 1 | — | 20 |

  - 外观

卷材的外观要求应符合表2的规定。

表2 外观要求

| 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一等品 | 合格品 |
| 色差 | 不允许有明显色差 | 不允许有明显色差 |
| 气泡 | 不允许 | 在1000mm*1000mm气泡不允许超过5个，气泡直径大小不允许超过1cm |
| 网纹不清 | 不允许 | 不明显 |
| 裂纹、分层、划伤、烫伤、穿孔 | 不允许 | 不允许 |
| 皱折、油渍、污渍 | 不允许 | 允许有轻微间断的皱折，但每30 m皱折总长度不长于0.5 m |
| 卷端面不平整度 | 不大于2 mm | 不大于3 mm |
| 注：皱折、油渍、污渍均以两面累计长度计算。 |  |  |

  - 理化性能

理化性能应符合表3的规定。

表3  理化性能

| 序号 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅰ型- 尼龙420D | Ⅰ型- 尼龙840D | Ⅱ型- 涤纶600D | Ⅱ型- 涤纶900D |
| 1 | 拉伸强度，N/5cm |  | ≥ |  |  | 纵向 |  |  | 1500 | 1800 | 1200 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  | 横向 |  |  | 1200 | 1600 | 1000 | 1200 |
| 2 | 撕裂强力，N |  | ≥ |  |  | 纵向 |  |  | 40 | 60 | 40 | 60 |
|  |  |  |  |  |  | 横向 |  |  | 50 | 70 | 50 | 70 |
| 3 | 层间粘合强度，N/25mm |  |  |  |  |  |  | ≥ | 80 |  |  |  |
| 4 | 抗穿刺力，N |  |  |  |  |  |  | ≥ | 50 |  |  |  |
| 5 | 防霉等级 |  |  |  |  |  |  |  | 0级 |  |  |  |
| 6 | 耐折性（200000次） |  |  |  |  |  |  |  | 无裂纹 |  |  |  |
| 7 | 低温弯曲性（-40℃） |  |  |  |  |  |  |  | 可折，不分层，无裂纹 |  |  |  |
| 8 | 热老化性（70℃、168h） | 外观 |  |  |  |  |  |  | 无起泡、无裂纹、无粘结和无破洞 |  |  |  |
|  |  | 拉伸强度保持率，% |  | ≥ |  |  | 纵向 |  | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 |  |  |  |  |  |
| 9 | 耐水性（70℃、168h） | 外观 |  |  |  |  |  |  | 无起泡、无裂纹、无粘结和无破洞 |  |  |  |
|  |  | 拉伸强度保持率，% |  | ≥ |  |  | 纵向 |  | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 |  |  |  |  |  |
|  |  | 层间粘合强度保持率，% |  | ≥ |  |  | 纵向 |  | 70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 |  |  |  |  |  |

- 试验方法

  - 试验条件

按GB/T 24133-2009进行。

  - 长度和宽度的测定

按HG/T 3050.1-2001进行。

  - 每卷接头数和最短段长

- 按HG/T 3050.1-2001进行。

  - 厚度

按FZ/ T01006-2008进行。

  - 外观

外观用在自然光线下目测方法检查。

  - 理化性能

    - 拉伸强度

按HG/T 2580进行。

    - 撕裂强力

按HG/T 2581 中单撕法进行。

    - 层间粘合强度

按HG/T 3052进行。

    - 抗穿刺力

按GJB 3330  进行。

    - 防霉等级

按GJB 150.10第10部分：霉菌试验进行。

    - 耐折性

按DIN 53359进行。

    - 低温弯曲性

按GB/T 18426-2001进行。

    - 热老化性

按GB/T 3512-2001进行。

    - 耐水性

将至少五片试样浸于水中，在70℃±2℃下浸泡168h。浸泡结束后取出试样，即刻按HG/T 2580进行拉伸强度检验，按HG/T 3052进行层间粘合强度检验，在30min内完成相应检验。

- 检验规则

  - 检验方式

    - 出厂检验

每卷卷材出厂前均应进行出厂检验，出厂检验项目为尺寸偏差、每卷接头数和最短段长、外观。

    - 型式检验

型式检验项目包括第4章的全部要求，正常生产时每年至少进行一次型式检验，若有下列情况之一者也应进行型式检验。

- 产品试制定型鉴定时；

- 原材料及工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品连续停产三个月以上，再次恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e) 国家质量监督机构提出要求时。

  - 抽样

以同类同型的10000 m2卷材为一批，不满10000 m2也可作为一批。在该批卷材中随机抽取3卷进行尺寸偏差、每卷接头数、最短段长和外观检查，在上述检测合格的样品中任取一卷，抽取足够的试样进行理化性能测试。

    - 合格项的判定

a) 尺寸偏差、每卷接头数、最短段长和外观不合格即判定为不合格。

b) 理化性能检验结果中若有不合格项，应再从该批卷材中抽取双倍样对不合格项进行复验，复验结果如仍有不合格项，则该批产品理化性能为不合格。

    - 合格批的判定

尺寸偏差、每卷接头数、最短段长、外观和理化性能全部合格，则整批为合格；若有一项不合格，则整批为不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

每卷卷材应附上产品合格证，并表明卷材生产厂名称及地址、卷材名称、规格（长度、宽度、厚度）、生产日期或批号、执行标准号和检验员章或代号。

  - 包装

卷材用纸管为卷芯，透明PE塑料薄膜作外包装，或按客户要求包装。

  - 运输

卷材运输应轻装轻卸，防碰撞、防重压、防腐蚀气体。

  - 贮存

卷材应贮存在清洁、干燥的库房内且贮存温度不应高于70 ℃。卷材需水平堆放，保质期为生产之日起4年。

________________________________